Министерство образования и науки Челябинской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»

Верхнеуфалейский филиал

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 Материаловедение

по специальности 22.02.06 Сварочное производство

Форма обучения: очная

2020 г.

| СОГЛАСОВАНО на заседании предметно-цикловой комиссии Протокол № ________ от «___» ___________2020 г. Председатель ПЦК: _____________ Ю.Ф. Пьянкова | УТВЕРЖДАЮ: Директор ГБПОУ «КПГТ» ______________Т.А. Гвоздева |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

- примерной программы, составленной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (Далее ФГОС) по специальности  среднего профессионального образования (далее СПО)  22.02.06 Сварочное производство;

- учебного плана, утвержденного Приказом директора ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»

Организация - разработчик: Верхнеуфалейский филиал ГБПОУ «КПГТ».

Разработчик: Хусаинов В.Г., преподаватель первой категории Верхнеуфалейского филиала ГБПОУ «КПГТ»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации учебной дисциплины | 11 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

- определять виды конструкционных материалов;

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;

- проводить исследования и испытания материалов.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;

- классификацию и способы получения композиционных материалов;

- принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве;

- строение и свойства металлов, методы их исследования;

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения.

Общие компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

2.  Структура и содержание учебной дисциплины

2.1.      Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 78 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 52 |
| в том числе: |  |
| теоретические занятия | 26 |
| практические занятия | 26 |
| Лабораторные занятия |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего): | 26 |
| в том числе: |  |
| -Подготовка ответов на контрольные вопросы к заданиям практической работы. |  |
| - Подготовка докладов, рефератов |  |
| -Подготовка презентаций |  |
| -Подготовка опорного конспекта |  |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета | 1 |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 семестр |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Цель и задачи предмета. Практическое значение предмета. История развития материаловедения. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа №1. Подготовка реферата по теме «Развитие металлургии» | 2 |  |
|  | Раздел 1 Атомно-кристаллическое строение материалов. |  |  |
| Тема 1.1 Атомно-кристаллическое строение материалов | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Аморфные и кристаллические вещества. Кристаллическая решётка. Типы кристаллических решёток. | 1 | 1 |
| Тема 1.2 Кристаллизация металлов | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Кривые охлаждения аморфного и кристаллического вещества. Анизотропия. Полиморфизм. | 1 | 1 |
| Тема 1.3 Дефекты кристаллического строения. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Идеальная кристаллическая решётка. Кристаллическая решётка реального металла. Виды дефектов. Точные, линейные, поверхностные, объёмные дефекты. | 1 | 1 |
|  | Практическая работа №1 Дефекты кристаллического строения. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №2 Подготовка ответов на контрольные вопросы к заданиям практической работы. | 2 | 3 |
|  | Раздел 2. Металлические сплавы |  |  |
| Тема 2.1 Металлические сплавы | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Компоненты, фазы, структура и структурные составляющая сплавов. Виды сплавов по структуре. Механическая смесь. Химическое соединение. Твёрдый раствор. | 1 | 1 |
|  | Самостоятельная работа №3 Подготовить презентацию по теме «Теория сплавов». | 2 | 3 |
| Тема 2.2. Диаграммы состояния сплавов. Общие сведения. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Кривые охлаждения сплавов Виды диаграмм состояния. | 1 |  |
| Тема 2.3 . Диаграммы состояния сплавов. Примеры диаграмм. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Диаграммы состояния сплавов образующих механическую смесь. Диаграммы состояния сплавов с неограниченной и ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии. Диаграмма состояния сплавов образующих химическое соединение. | 1 | 1 |
|  | Практическая работа №2 Диаграммы состояния сплавов. Часть 1. Диаграмма состояния сплавов с неограниченной взаимной растворимостью компонентов. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа №3 Диаграммы состояния сплавов. Часть 2. Диаграмма состояния сплавов с полным отсутствием растворимости компонентов. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа №4 Диаграммы состояния сплавов. Часть 3. Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа №5 Диаграммы состояния сплавов. Часть 4. Диаграмма состояния сплавов, в которых образуется химическое соединение компонентов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №4 Подготовка ответов на контрольные вопросы к заданиям практической работы. | 2 | 3 |
|  | Раздел 3. Качество и свойства материалов |  |  |
| Тема 3.1 Качество материалов и его оценка. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Качество материала. Показатели качества. Методы контроля качества. Механические, физические, химические и эксплуатационные свойства. Методы изучения структуры материалов | 2 | 1 |
| Тема 3.2 Технология материалов и технологические свойства | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Технология материалов. Литьё. Обработка металлов давлением. Порошковая металлургия. Прессование, литьё и выдавливание пластмасс. Сварка. Обработка резанием. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №6 Ознакомление с методикой измерения твердости по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу. | 2 | 2 |
|  | Лабораторная работа№1 Испытание материалов на растяжение. Диаграмма растяжения. | 2 | 2 |
|  | Лабораторная работа№2 Испытание материалов на ударную вязкость. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №5 Подготовка ответов на контрольные вопросы к заданиям практической работы. | 2 | 3 |
|  | 2семестр |  |  |
|  | Раздел 4.Сплавы железа с углеродом. |  |  |
| Тема 4.1. Стали | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Понятие о стали. Отличие стали от чугуна по химическому составу и свойствам. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа №6 Подготовить презентацию по теме «Классификация сталей» | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №7 Подготовить реферат по теме «Способы получения стали» | 2 |  |
| Тема 4.2. Чугуны. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Основные химические элементы, входящие в состав чугуна. | 2 | 1 |
|  | Лабораторная работа№3 Изучение микроструктуры сталей, белого и серого чугунов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №8 Выписать примеры марок углеродистых сталей и чугунов, указать их применение в автостроении | 2 | 3 |
|  | Раздел 5. Термическая и химико-термическая обработка стали |  |  |
| Тема 5.1. Отжиг стали | Содержание учебного материала Полный отжиг. Неполный отжиг. Диффузионный отжиг. Рекристаллизационный отжиг. Низкий отжиг. Отжиг на зернистый перлит. Нормализация. |  | 1 |
|  | Превращения в стали при охлаждении. Закалка. Закаливаемость стали. Прокаливаемость стали. Отпуск стали. Низкий отпуск. Средний отпуск. Высокий отпуск. | 2 | 1 |
|  | Лабораторная работа№4 Проведение закалки и отпуска углеродистой стали. | 2 | 2 |
|  | Раздел 6 Легированные стали |  |  |
| Тема 6.1. Легированные стали | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Влияние легирующих элементов на свойства сталей и структурные превращения. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа № 7 Конструкционные стали. | 2 | 1-2 |
|  | Практическая работа № 8 Инструментальные стали и сплавы. | 2 | 1-2 |
|  | Самостоятельная работа № 9 Подготовка сообщения на тему «Методы борьбы с коррозией» | 2 | 3 |
|  | Раздел 7 Цветные металлы и сплавы. |  |  |
| Тема 7.1. Медь и ее сплавы. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Свойства меди. Производство меди: обогащение медных руд, получение черновой меди, рафинирование меди. | 2 | 1-2 |
|  | Самостоятельная работа №10 Подготовка реферата по теме «Медь и его сплавы». | 2 | 1-2 |
| Тема 7.2. Алюминий и титан и их сплавы. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Свойства алюминия. Производство алюминия. Титановые сплавы. Маркировка и применение. | 2 | 1-2 |
|  | Самостоятельная работа №11 Подготовка реферата по теме «Алюминий и его сплавы». | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №12 Подготовка опорного плана-конспекта темы: «Титан и его сплавы». | 2 | 1-2 |
| Тема 7.3. Магний и е го сплавы | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Магниевые сплавы, маркировка и применение. | 2 | 1-2 |
|  | Лабораторная работа№5 Методы борьбы с коррозией» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа №13 Подготовка реферата по теме «Магний и его сплавы». | 2 | 3 |
| Дифференцированный зачет |  | 1 |  |
| Всего |  | 78 |  |

Для характера уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1.  – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Материаловедения».

Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места по количеству обучающихся студентов;

- плакаты;

- натуральные образцы материалов;

- макеты.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основная литература

1. Батиенков В. Т. Материаловедение: Учебник / В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, А.Л. Фоменко, Г.Г. Сеферов; Под ред. В.Т. Батиенкова. - М.:

2. Сеферов, А.Л. Фоменко, Г.Г. Сеферов; Под ред. В.Т. Батиенкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017 . - 151 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005537-4, 500 экз.

3. Стуканов В. А. Материаловедение: Учебное пособие / В.А. Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2017. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0352-0, 1000 экз.

4. Стуканов В. А. Материаловедение: Учебное пособие / В.А. Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0352-0, 600 экз.

Интернет- ресурс:

1. academia-moscow.ru. – Материаловедение (электронное приложение).

2. http://www.materialscience.ru/– Материаловедение| ТКМ| Сварка| Бесплатно скачать| Лекции| Учебник.

3. http://catalog.iot.ru/– Каталог образовательных ресурсов в сети Интернет.

4. pedagog-kniga.net/17638-materialovedenie-laboratornyj-praktikum-e-n. – Материаловедение. Лабораторный практикум.

5. Все о материалах и материаловедении// Маteriall.ru: URL: http://materiall.ru/.

6. Материаловедение // Material Science Group: URL: www.materialscience.ru.

7. Платков В. Литература по Материалам и материаловедению// Мaterialu.com.: URL: http://materialu-adam.blogspot.com/.

8. Сайт для студентов и преподавателей// twirpx.com: URL: http://www.twirpx.com/files/machinery/material.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований, графических работ, выполнения упражнений.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь: |  |
| - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; | Выполнение упражнений. Тестирование. |
| - определять виды конструкционных материалов; | Выполнение упражнений. Тестирование. |
| - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; | Выполнение упражнений. Тестирование |
| - проводить исследования и испытания материалов. | Выполнение упражнений. Тестирование. |
| Знать: |  |
| - классификацию и способы получения композиционных материалов; | Выполнение упражнений. Тестирование. |
| - принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве; | Выполнение упражнений. Тестирование. |
| - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; | Выполнение упражнений. Тестирование. |
| - строение и свойства металлов, методы их исследования; | Выполнение упражнений. Тестирование. |